AYUNATMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO

FICHA TÉCNICA EXTENSA DE MATERIALES POR PARTIDAS

PROYECTO: REMOZAMIENTO FINO TECHO Y GIMNASIO ALTEROFILIA PALACIO MUNICIPAL

FECHA: 26 de febrero de 2026

DOCUMENTO: Especificaciones Técnicas de Materiales

## 1. PARTIDA: ESTRUCTURAS Y OBRAS DE CONCRETO

Esta partida comprende los materiales destinados a la estabilidad estructural y soporte de cargas.

### 1.1. ACERO DE REFUERZO (GRADO 60)

- Descripción: Barras de acero laminadas en caliente, corrugadas para mejorar la adherencia.

- Propiedades Mecánicas:

  - Límite de Fluencia ($f'_y$): $4,200 \text{ kg/cm}^2$ mínimo.

  - Resistencia a la Tracción: $6,300 \text{ kg/cm}^2$ mínimo.

- Normativa: Cumplimiento estricto de la norma ASTM A615 / NTP 341.031.

- Criterio de Aceptación: Las barras deben estar libres de defectos superficiales, grietas o reducción de sección por oxidación.

### 1.2. CONCRETO ESTRUCTURAL

- Resistencia Nominal: $f'_c = 210 \text{ kg/cm}^2$ (vigas/columnas) y $f'_c = 280 \text{ kg/cm}^2$ (placas).

- Agregado Grueso: Piedra chancada de origen ígneo, tamaño máximo nominal 3/4", dureza medida por ensayo de Los Ángeles (<40% de desgaste).

- Cemento: Portland Tipo MS (Resistente a sulfatos moderados) o Tipo I según estudio de suelos.

## 2. PARTIDA: ALBAÑILERÍA Y MUROS

Materiales para la conformación de la envolvente y divisiones.

### 2.1. UNIDADES DE ALBAÑILERÍA (LADRILLO)

- Tipo: Ladrillo Cerámico King Kong 18 huecos (Industrial).

- Resistencia a la Compresión ($f'_b$): $130 \text{ kg/cm}^2$ mínimo.

- Absorción Máxima: 22%.

- Variación Dimensional: Máximo $\pm 2\%$ en longitud y ancho.

### 2.2. MORTERO DE ASENTADO

- Dosificación: 1 parte de cemento por 4 de arena fina (1:4).

- Espesor de juntas: Uniforme entre 10mm y 15mm. No se permitirá el uso de mortero que haya iniciado el fraguado (más de 1.5 horas).

## 3. PARTIDA: INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES

Componentes para la distribución de energía y datos bajo estándares de seguridad contra incendios.

| Material | Especificación Técnica | Certificación |
| --- | --- | --- |
| Conductores NH-80 | Cobre electrolítico, aislamiento libre de halógenos, baja emisión de humos. | IEC 60332 / NTP |
| Tuberías Conduit | PVC Pesado (P), resistente al impacto y al aplastamiento. | NTP 399.006 |
| Interruptores | Capacidad de interrupción de 10 kA mínimo para tableros. | IEC 60898 |
| Cajas de Pase | Fierro galvanizado pesado (FGP) de 1/16" de espesor. | ASTM A653 |

## 4. PARTIDA: ACABADOS Y REVESTIMIENTOS

Materiales para la protección final y estética.

### 4.1. PORCELANATOS Y CERÁMICOS

- PEI (Resistencia al desgaste): Grado IV para áreas comunes, Grado V para exteriores.

- Absorción de agua: $\le 0.5\%$ para porcelanatos.

- Planeidad: Desviación máxima de curvatura de centro $\pm 0.5\%$.

### 4.2. PINTURAS Y SELLADORES

- Tipo: Látex 100% acrílico con pigmentos resistentes a la luz solar.

- Rendimiento teórico: $40 \text{ m}^2$ por galón a dos manos.

- Acabado: Mate o Satinado según área, con niveles de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) mínimos.

## 5. PROTOCOLOS DE RECEPCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

Para la aceptación de los materiales descritos en esta ficha, el Residente de Obra deberá presentar:

- Certificado de Calidad emitido por el fabricante o laboratorio acreditado.

- Guía de Remisión que consigne el lote de producción.

- Pruebas In Situ: Toma de muestras de concreto (probetas) y pruebas de continuidad eléctrica.